| Mass | 36.51 g | 29.92 g | 25.09 g |
| --- | --- | --- | --- |
| Infill | 10 % | 10 % | 27 % |
| Shells | 3 | 2 | 1 |
| Load | 159 lbs | 139 lbs | 105 lbs |
| Structural Efficiency | 4.35 | 4.65 | 4.18 |